#### SOMMAIRE

[6 HABILLAGES 1](#_Toc130820128)

[6.1 Habillage de parois verticales en plaques de plâtre 1](#_Toc130820129)

[6.2 Habillage de parois verticales en plaques de laine de bois 5](#_Toc130820130)

6 HABILLAGES

6.1 Habillage de parois verticales en plaques de plâtre

6.1.1 PLAQUES DE PLATRE COLLEES :

Habillage de parois en plaques de plâtre cartonnées fixées par plots de colle sur le support. Façon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.1.1-1 Habillage en plaques standard de 13 mm d'épaisseur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF METAL

- Type de plaques : KNAUF KS 13 (épiderme en carton crème)

- Poids : 6 kg au m²

6.1.1-2 Habillage en plaques standard de 13 mm d'épaisseur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF METAL

- Type de plaques : KNAUF KH 13 hydro (épiderme en carton vert)

- Poids : 6 kg au m²

6.1.2 PLAQUES DE PETITES DIMENSIONS POUR PLAFOND ACOUSTIQUE AVEC PERFORATIONS RONDES :

Plaques de plâtre surdensifié et acoustiques modulaires à bords droits. Perforations rondes. Recto revêtu d'un revêtement en papier mélaminé lavable. Verso revêtu d'un voile acoustique assurant une bonne absorption dans les fréquences aiguës et une protection contre la poussière. Fixation des plaques par vissage à une ossature porteuse métallique verticale (à reprendre). Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette à tête blanche. Entraxe de 200. Mise en œuvre bord à bord sans enduit en joint. L'absorption acoustiques dépendent de la largeur de l'interstice et du type d'isolant (sans pare-vapeur). Les exigences feu seront obtenue avec une paroi primaire à performance incendie. Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors imposés par la maîtrise d'œuvre. Spécificités complémentaires de parements et isolant éventuel à reprendre.

6.1.2-1 Plaques de 1200 x 600, épaisseur de 13 mm, perforations rectilignes de 6 mm. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CONTRAPANEL GLOBE G1F

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE CD 60

- Perforations : 6 mm,

- Absorption acoustique sans laine minérale w : 0,60

- Absorption acoustique avec 20 mm de laine minérale w : 0,65

- Résistance au feu : B-s1, d0

- Poids 8,5 kg

6.1.2-2 Plaques de 1800 x 600, épaisseur de 13 mm, perforations rectilignes de 6 mm. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CONTRAPANEL GLOBE GIF

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE CD 60

- Perforations : 6 mm,

- Absorption acoustique sans laine minérale w : 0,60

- Absorption acoustique avec 20 mm de laine minérale w : 0,65

- Résistance au feu : B-s1, d0

- Poids 8,5 kg

6.1.2-3 Plaques de 2400 x 600, épaisseur de 13 mm, perforations rectilignes de 6 mm. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CONTRAPANEL GLOBE GIF

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE CD 60

- Perforations : 6 mm,

- Absorption acoustique sans laine minérale w : 0,60

- Absorption acoustique avec 20 mm de laine minérale w : 0,65

- Résistance au feu : B-s1, d0

- Poids 8,5 kg

6.1.2-4 Plaques de 1200 x 600, épaisseur de 13 mm, lisse. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CONTRAPANEL REGULAR R

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE CD 60

- Absorption acoustique sans laine minérale w : 0,10

- Résistance au feu : B-s1, d0

- Poids 9,4 kg

6.1.2-5 Plaques de 1800 x 600, épaisseur de 13 mm, lisse. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CONTRAPANEL REGULAR R

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE CD 60

- Absorption acoustique sans laine minérale w : 0,10

- Résistance au feu : B-s1, d0

- Poids 9,4 kg

6.1.2-6 Plaques de 2400 x 600, épaisseur de 13 mm, lisse. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CONTRAPANEL REGULAR R

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE CD 60

- Absorption acoustique sans laine minérale w : 0,10

- Résistance au feu : B-s1, d0

- Poids 9,4 kg

6.1.3 PLAQUES DE PETITES DIMENSIONS POUR PLAFOND ACOUSTIQUE AVEC PERFORATIONS CARREES :

Plaques de plâtre à peindre et acoustiques modulaires à bords droits. Perforations carrées. Verso revêtu d'un voile acoustique assurant une bonne absorption dans les fréquences aiguës et une protection contre la poussière. Fixation des plaques par vissage à une ossature porteuse bois verticale (à reprendre). Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette à tête blanche. Entraxe de 300. Mise en œuvre bord à bord sans enduit en joint. L'absorption acoustiques dépendent de la largeur de l'interstice et du type d'isolant (sans pare-vapeur). Les exigences feu seront obtenue avec une paroi primaire à performance incendie. Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors imposés par la maîtrise d'œuvre. Spécificités complémentaires de parements et isolant éventuel à reprendre.

6.1.3-1 Plaques de 600 x 600, épaisseur de 13 mm, perforations carrées de 12 x 12 mm. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : TECTOPANEL QUADRIL

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE BOIS

- Perforations : 12 x 12 mm

- Absorption acoustique sans laine minérale w : 0,60

- Résistance au feu : A2-s1, d0

- Poids 8,5 kg/m²

6.1.3-2 Plaques de 600 x 2400, épaisseur de 13 mm, perforations carrées de 12 x 12 mm. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : TECTOPANEL QUADRIL

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE BOIS

- Perforations : 12 x 12 mm

- Absorption acoustique avec 50 mm de laine minérale w : 0,60

- Résistance au feu : A2-s1, d0

- Poids 8,5 kg/m²

6.1.3-3 Plaques de 600 x 600, épaisseur de 13 mm, perforations carrées de 3 x 3 mm. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : TECTOPANEL MICRO

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE BOIS

- Perforations : 3 x 3 mm

- Absorption acoustique avec 50 mm de laine minérale w : 0,65

- Résistance au feu : A2-s1, d0

- Poids 8,8 kg/m²

6.1.3-4 Plaques de 600 x 2400, épaisseur de 13 mm, perforations carrées de 3 x 3 mm. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : TECTOPANEL MICRO

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE BOIS

- Perforations : 3 x 3 mm

- Absorption acoustique avec 50 mm de laine minérale w : 0,65

- Résistance au feu : A2-s1, d0

- Poids 8,8 kg/m²

LAQUES DE PETITES DIMENSIONS POUR PLAFOND ACOUSTIQUE AVEC PERFORATIONS RONDES :

Plaques de plâtre à peindre et acoustiques modulaires à bords droits. Perforations rondes. Verso revêtu d'un voile acoustique assurant une bonne absorption dans les fréquences aiguës et une protection contre la poussière. Fixation des plaques par vissage à une ossature porteuse bois verticale (à reprendre). Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette à tête blanche. Entraxe de 300. Mise en œuvre bord à bord sans enduit en joint. L'absorption acoustiques dépendent de la largeur de l'interstice et du type d'isolant (sans pare-vapeur). Les exigences feu seront obtenue avec une paroi primaire à performance incendie. Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors imposés par la maîtrise d'œuvre. Spécificités complémentaires de parements et isolant éventuel à reprendre.

6.1.4-1 Plaques de 600 x 600, épaisseur de 13 mm, perforations rondes de 6mm. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : TECTOPANEL GLOBE

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE BOIS

- Perforations : 12 x 12 mm

- Absorption acoustique sans laine minérale w : 0,60

- Résistance au feu : A2-s1, d0

- Poids 8,5 kg/m²

LAQUES DE PETITES DIMENSIONS POUR PLAFOND ACOUSTIQUE AVEC PERFORATIONS OBLONGUES :

Plaques de plâtre à peindre et acoustiques modulaires à bords droits. Perforations oblongues. Verso revêtu d'un voile acoustique assurant une bonne absorption dans les fréquences aiguës et une protection contre la poussière. Fixation des plaques par vissage à une ossature porteuse bois verticale (à reprendre). Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette à tête blanche. Entraxe de 300. Mise en œuvre bord à bord sans enduit en joint. L'absorption acoustiques dépendent de la largeur de l'interstice et du type d'isolant (sans pare-vapeur). Les exigences feu seront obtenue avec une paroi primaire à performance incendie. Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors imposés par la maîtrise d'œuvre. Spécificités complémentaires de parements et isolant éventuel à reprendre.

6.1.4-1 Plaques de 600 x 600, épaisseur de 13 mm, perforations oblongues. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : TECTOPANEL TANGENT

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE BOIS

- Perforations : 4 x 14 mm

- Absorption acoustique sans laine minérale w : 0,80

- Résistance au feu : A2-s1, d0

- Poids 8,5 kg/m²

LAQUES DE PETITES DIMENSIONS POUR PLAFOND ACOUSTIQUE :

Plaques de plâtre à peindre et acoustiques modulaires à bords droits. Plaques pleines. Verso revêtu d'un voile acoustique assurant une bonne absorption dans les fréquences aiguës et une protection contre la poussière. Fixation des plaques par vissage à une ossature porteuse bois verticale (à reprendre). Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette à tête blanche. Entraxe de 300. Mise en œuvre bord à bord sans enduit en joint. L'absorption acoustiques dépendent de la largeur de l'interstice et du type d'isolant (sans pare-vapeur). Les exigences feu seront obtenue avec une paroi primaire à performance incendie. Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors imposés par la maîtrise d'œuvre. Spécificités complémentaires de parements et isolant éventuel à reprendre.

6.1.3-5 Plaques de 600 x 600, épaisseur de 13 mm, lisse, Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : TECTOPANEL REGULA

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE BOIS

- Absorption acoustique avec 50 mm de laine minérale w : 0,10

- Résistance au feu : A2-s1, d0

- Poids 9,2 kg/m²

6.1.3-6 Plaques de 600 x 2400, épaisseur de 13 mm, lisse, Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : TECTOPANEL REGULA

- Type de structure (à reprendre) : CD60 entraxe 600- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE BOIS

-Absorption acoustique avec 50 mm de laine minérale w : 0,10

- Résistance au feu : A2-s1, d0

- Poids 9,2 kg/m²

6.1.4 PLAQUES DE PETITES DIMENSIONS POUR PLAFOND ACOUSTIQUE AVEC PERFORATIONS OBLONGUES :

6.1.4-1 Plaques de 600 x 600, épaisseur de 13 mm, perforations oblongues de 4 x 14 mm. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : AMFIPANEL TANGENT

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE BOIS

- Perforations : 4 x 14 mm

- Finition : PEINTURE NOIR (en usine)

- Absorption acoustique avec 50 mm de laine minérale w : 0,80

- Résistance au feu : A2-s1, d0

- Poids 8,0 kg

6.2 Habillage de parois verticales en plaques de laine de bois

6.2.1 HABILLAGE MURAL EN LAINE DE BOIS CLAIRE (Pure) :

Habillage de parois en plaques de laine de bois très fine d'épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment et chaux blanche (fibres de 1 mm de largeur). Fixation mécanique par vissage visible ou invisible. Pose bord à bord. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.2.1-1 Habillage mural en plaques de laine de bois claire, 25 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC

- Type: ORGANIC PURE (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Ossature : PROFILE CD 60

6.2.1-2 Habillage mural en plaques de laine de bois claire, 35 mm d'épaisseur à fixation mécanique invisible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC

- Type: ORGANIC PURE (FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Ossature : PROFILE CD 60

HABILLAGE MURAL EN LAINE DE BOIS COLORS :

Habillage de parois en plaques de laine de bois très fine d'épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment et chaux blanche (fibres de 1 mm de largeur). Fixation mécanique par vissage visible ou invisible. Pose bord à bord. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.2.1-3 Habillage mural en plaques de laine de bois couleur, 25 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC

- Type: ORGANIC COLORS (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Ossature : PROFILE CD 60

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.1-4 Habillage mural en plaques de laine de bois couleur, 35 mm d'épaisseur à fixation mécanique invisible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC

- Type: ORGANIC COLORS (FMIV VK11), 1200 x 600 mm

- Ossature : PROFILE CD 60

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.2 HABILLAGE MURAL BICOUCHES LAINE DE BOIS ET LM CLAIRE (Pure) :

Habillage de parois en complexe constitué de plaques de laine de bois très fine d'épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment et chaux blanche (fibres de 1 mm de largeur) et d'un isolant en laine minérale. Fixation mécanique par vissage visible ou invisible. Pose bord à bord. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.2.2-1 Habillage mural en plaques bicouches laine de bois claire et LM, 50 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL PURE (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 25 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 0,85 (plenum 50 mm)

6.2.2-2 Habillage mural en plaques bicouches laine de bois claire et LM, 75 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL PURE (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 50 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

6.2.2-3 Habillage mural en plaques bicouches laine de bois claire et LM, 100 mm d'épaisseur à fixation mécanique invisible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL PURE (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 75 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

6.2.2-4 Habillage mural en plaques bicouches laine de bois claire et LM, 125 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL PURE (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 100 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

6.2.2-5 Habillage mural en plaques bicouches laine de bois claire et LM, 150 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL PURE (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 125 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

HABILLAGE MURAL BICOUCHES LAINE DE BOIS ET LM COLORS :

Habillage de parois en complexe constitué de plaques de laine de bois très fine d'épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment et chaux blanche (fibres de 1 mm de largeur) et d'un isolant en laine minérale. Fixation mécanique par vissage visible ou invisible. Pose bord à bord. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.2.2-5 Habillage mural en plaques bicouches laine de bois couleur et LM, 50 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL COLORS (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 25 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 0,85 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.2-6 Habillage mural en plaques bicouches laine de bois couleur et LM, 75 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL COLORS (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 50 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.2-7 Habillage mural en plaques bicouches laine de bois couleur et LM, 100 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL COLORS (FMV ou FMIV), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 75 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.2-8 Habillage mural en plaques bicouches laine de bois couleur et LM, 125 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL COLORS (FMV ou FMIV), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 100 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.2-9 Habillage mural en plaques bicouches laine de bois couleur et LM, 150 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL COLORS (FMV ou FMIV), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 125 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.3 HABILLAGE MURAL MULTICOUCHE LAINE DE BOIS AVEC AME EN LM CLAIRE (Pure) :

Habillage de parois en complexe constitué d'une âme en laine minérale et de deux parements en laine de bois très fine d'épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment et chaux blanche (fibres de 1 mm de largeur) et d'un isolant rn laine de roche. Fixation mécanique par vissage visible ou invisible. Pose bord à bord. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.2.3-1 Habillage mural en plaques multicouches laine de bois claire et âme en LM, 35 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN PURE (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 20 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plenum 50 mm)

6.2.3-2 Habillage mural en plaques multicouches laine de bois claire et âme en LM, 50 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN PURE (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 35 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

6.2.3-3 Habillage mural en plaques multicouches laine de bois couleur et âme en LM, 35 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN PURE (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 20 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.3-4 Habillage mural en plaques multicouches laine de bois couleur et âme en LM, 50 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN PURE (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 35 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

HABILLAGE MURAL MULTICOUCHE LAINE DE BOIS AVEC AME EN LM COLORS :

Habillage de parois en complexe constitué d'une âme en laine minérale et de deux parements en laine de bois très fine d'épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment et chaux blanche (fibres de 1 mm de largeur) et d'un isolant rn laine de roche. Fixation mécanique par vissage visible ou invisible. Pose bord à bord. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.2.3-5 Habillage mural en plaques multicouches laine de bois claire et âme en LM, 35 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN COLORS (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 20 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plenum 50 mm)

6.2.3-6 Habillage mural en plaques multicouches laine de bois claire et âme en LM, 50 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN COLORS (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 35 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

6.2.3-7 Habillage mural en plaques multicouches laine de bois couleur et âme en LM, 35 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN COLORS (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 20 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.3-8 Habillage mural en plaques multicouches laine de bois couleur et âme en LM, 50 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN COLORS (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 35 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant